# AeroShell Grease 22

Авиационная многоцелевая пластичная смазка

AeroShell Grease 22 представляет собой высококачественную много-целевую смазку для тяжелых условий эксплуатации. Производится на основе синтетического углеводородного базового масла, загущенного «Микрогелем», и содержит пакет антиокислительных, антикоррозион-ных, противоизносных и повышающих несущую способность присадок.

Область применения

Высокоскоростные высоконагруженные подшипники и узлы, работающие в широ-ком диапазоне температур и требующие смазки с высокой несущей способностью и водостойкостью (подшипники шасси, агрегатов двигателя, систем управления, приводов, винтовых домкратов, серво-механизмов и электромоторов, подшип-ники роторов вертолетов, шарнирных болтов, инструментов, статических соединений, шасси и др.).

### Эксплуатационные свойства

Смазка работоспособна в широком  диапазоне температур - от -65 до + 204 0С

Отличная окислительная стабиль-ность

Высокая несущая способность

Высокая водостойкость

### Совместимость

AeroShell Grease 22 полностью совмес-тима и может использоваться взамен смазок AeroShell Grease 5, 7, 16.

AeroShell Grease 22 содержит синтети-ческое углеводородное масло и ее не следует использовать в контакте с неко-торыми уплотнительными материалами (например, Буна-S, бутиловый каучук).

### Спецификации

AeroShell Grease 22 отвечает требова-ниям следующих спецификаций: MIL-G-81322E (A), DOD-G-24508A, DEF STAN 91-52, AIR 4222, G-395, XG-293.

AeroShell Grease 22 может применяться взамен смазок ЦИАТИМ 201, 202 и 203, ВНИИНП 207, Эра (ВНИИНП 286М) и СТ (НК-50).

Охрана здоровья и окружающей среды

При соблюдении правил личной и произ-водственной гигиены, а также надлежа-щем использовании в рекомендуемых областях применения смазка AeroShell Grease 22 не представляет опасности для здоровья и окружающей среде.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопас-ности Shell.

Рекомендации

Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном инфор-мационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

Типичные физико-химические характеристики

| AeroShell Grease 22 |
| --- |
| Загуститель | Микрогель |
| Базовое масло (тип) | Синтетическое углеводородное |
| Кинематическая вязкость базового масла, мм2/с при -- 40(C 40(C 100(C | 7500 30,5 5,7 |
| Температура каплепадения,°C | >260 |
| Пенетрация при 25°C после перемешивания, 0,1 мм | 275 |
| Стабильность к окислению в бомбе, падение давления при 99оС, МПа - после 100 ч - после 500 ч | 0,027 0,069 |
| Маслоотделение при 177оС после 30ч, %масс. | 4,7 |
| Устойчивость к вымыванию водой - потеря массы при 41оС, % | 0,5 |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.